## Slide 1
청년 AI·Big Data 아카데미 31기 ·

## Slide 2
STS304 M형 결함 Vital Few 도출 및 최적화를 통한 Zero-Defect화
청년 AI·Big Data 아카데미 31기
추진 배경
01
현상 및 개선기회
02
분석 계획
03
분석 결과
04
개선안 및 적용 방안
05
Learned Lesson
06
기업 소개
00
참조
07

## Slide 3
세계에서 가장
경쟁력 있는 철강사.
화학 설비
주방용품
의료기구
건축 자재
선박 부품
자동차 부품
다용도 스테인리스강 제조
*WSD (World Steel Dynamics) 15년 연속 선정
*
00 기업 소개

## Slide 4
국내 스테인리스강 업계 현황
글로벌 스테인리스강 업계 추세
최근 자사 제품의 ‘M형 결함’이 급증하여 당사 수익 및 신뢰도에 심각한 악영향 발생→경영 리스크 선제적 차단 및 품질 혁신 시급
• ‘23년 2,900조→2032년 4,480조 성장세 예상
• 강한 내구성, 뛰어난 재활용성 및 환경 친화성
→자동차, 건설 등 다양한 산업에서 수요 증가 예상
Chart: 
| 24년 1-8월 | 25년 1-8월
생산 | 1164623 | 663828
열2
열1
생산 및 내수 추이
단위: 톤
▲한국철강협회 통계
Chart: 
| 24년 1-8월 | 25년 1-8월
열2
내수 | 237905 | 233955
열1
2024년 1-8월
2025년 1-8월
: 생산
: 내수
중국발 스테인리스강 공급 → 국내 시장 약세
50% 관세 부과 → 업계 불안정성 증가
고객사 신뢰도 확립이 중점
급증한 자사 제품 불량률
2024년 2.7% 수준으로 급증
→ 품질검사 및 공정관리 비용 상승
제품 신뢰도 하락으로 인한 경쟁력 감소
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024
계열 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.7
열1
열2
연도별 ‘M형 결함률’ 증가
2021
2022
2023
2024
▲Fortune Business Insights
단위: 조 원
Chart: 
| 2023 | 2024 | 2032
계열 1 | 2900 | 3020 | 4480
열1
열2
연간 5.0%
성장세 예상

## Slide 5
- STS304 제조 프로세스
전기로에서 합금을 용해
AOD 과정으로
탈탄, 환원
용강을 mold에 주입
->슬라브 주조
▲POSCO
STS 304
전기로에서 합금을 용해
AOD 과정으로
탈탄, 환원
용강을 mold에 주입
->슬라브 주조
주조된 슬라브를 1,200℃ 이상(재결정 온도)으로 다시 가열
가열로
조압연
사상압연
두꺼운 슬라브를 얇게 하여
기본 모양·길이를 잡아주는 작업
최종 품질에 맞게
정교화하는 과정
소둔·산세
열처리로 금속을 재결정,
산으로 표면을 세척
Grinding/Inspection
표면을 연마하며
여러 결함을 제거

## Slide 6
STS304란?
'M형 결함'이란?
결함 발생 Mechanism
공정명 | 공정 과정
제강 | 불순물 제거 및 성분 조정 →원하는 화학조성의 용강 생산
연주 | 용강을 급속 응고 →슬라브(철판 원형태)로 만듦
가열로 | 슬라브를 약 1,200℃로 가열 →압연 가능 상태로 만듦
압연 | 가열된 슬라브를 여러 롤로 눌러 두께를 얇게 폄
소둔·산세 | 열처리로 재결정+표면을 세척함
스테인리스강 표면에 발생,
Ｍ자 무늬 음영을 보이는 고질적인 결함
Cr(크롬) 18%, Ni(니켈) 8%, Fe(철)
합금으로 구성된 오스테나이트계* 스테인리스강
주방기기 / 건축자재 / 자동차 부품 등에 사용됨
*오스테나이트계란? 상온에서도 부드러운 비자성 스테인리스강
▲ STS 304
（출처: 포스코 포항제철소)
온도와 화학조성이 중요
→전 공정별로 결함 발생 요인 분석 필요
▲ M형 결함
（출처:X-SDD: A New Benchmark for Hot Rolled Steel Strip Surface Defects Detection)
1mm

## Slide 7
*한국스텐레스 홈페이지 STS 출고가, 포스코 반기 보고서 참고
Activity | Output | Goal
공장·공정에 따른 불량현황 조사 | 공장·공정별 불량률 차이 도출 | Q-Cost* 절감을 통한 매출 증대
'M형 결함'에 미치는 잠재인자 분석 | 'Vital Few (핵심 원인 인자)’ 도출 | 
 | 최적의 조업 조건 도출 | 
'M형 결함’ 불량 발생 예측 모델 구축 | M형 결함 사전 예측을 통한 불량률 저감 | 
2026년까지 불량률 0% 달성을 통한 약 3,000억 원 매출 효과
( 2024년 포스코 스테인리스강 생산량(175만톤) X 생산 스테인리스강 중 오스테나이트계 비율(70%) X 개선 불량률(2.7%) X 톤당 생산비용(160만원) )
+ ( 총생산량 X 생산 증대율(12%) X 톤당 생산비용 )
KPI 산정 방식* :
스테인리스강의 'M형 결함’ 불량률 개선 후 KPI 성과
*Q-Cost: Quality cost, 품질 관련 모든 비용(내부 및 외부 실패비용)

## Slide 8
KPI | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.E | 누적 합계 (‘24년 대비 25-26년 합계) | 비고
매출액 (단위 : 억) | 106,825 | 102,790 | 103,290 | 106,000 | - | M형 불량률 개선 →신뢰성 확립 →매출액 증대
불량률 (단위 : %) | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 0 | - | 
전년대비 매출액 증가 (단위 : 억) | - | -4,035 | +500 | +2,710 | +3,210 | 
과제 수행 목표

## Slide 9
목적 | 분석방법 | 주요 내용 | 담당자 | 일정
공장/설비에 따른 불량률 차이 분석 | Chi-squared test, Bar plot, Mann-Whitney U-test, KDF | 제강/소둔·산세 공장, 소둔·산세 작업조에 따른 불량률 분석 | 허유진 | -11.11
 |  | 가열로 호기에 따른 불량률 분석 |  | -11.10
조업 조건에 따른 M형 결함 원인 인자 도출 (Vital Few) | Chi-squared test, Bar plot, Mann-Whitney U-test, KDF, T-test, Welch’s T-test | 구성원소비, δ-ferrite 함량, 열원 가스 비율, 용도, Slab Grinding 방법에 따른 불량률 분석 | 윤영채 | -11.10
 |  | 가열로 구간별/장입 시 Slab 온도, 가열로 총 체류시간에 따른 불량률 분석 | 이민성 | -11.09
 |  | 연주-열연 공정 작업 기간에 따른 불량률 분석 |  | -11.10
Vital Few에 대한 조업 조건 최적화 | Decision Tree, XGBoost, LightGBM, RandomForest | M형 결함 불량 발생 예측 모델 생성 (불균형 데이터인 점을 고려하여 SMOTE 기법으로 진행) | 홍정택 정주영 유창우 | -11.12
Process Control | I- 관리도 | Vital Few의 공정 안정성 유지 | 정주영 | -11.12
※ sts_1sm_cc : 23,649행 *15열 / sts_2fur_hr : 23,652행 * 26열 / sts_3ap : 23,641행 * 9열
공장/설비에 따른
불량률 차이 분석
조업 조건에 따른
M형 결함 원인 인자 도출
(Vital Few)
Vital Few에 대한
조업 조건 최적화
Process Control

## Slide 10
<제강 공장별 불량률>
- 공장/설비에 따른 불량률 차이 분석
<소둔·산세 공장별 불량률>
Chart: 
| 1공장 | 2공장
열1 | 2.4 | 3.1
<소둔·산세 공장 근무조별 불량률>
Chart: 
| A | B | C | D
열1 | 2.6 | 3.7 | 1.7 | 2.6
<가열로 호기별 불량률>
Chart: 
| 3호기 | 4호기 | HS | HSHS
열1 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 2.5
Chart: 
| 1공장 | 2공장
열1 | 2 | 3.3
1공장
2공장
제강 2공장의 불량률이 1.3%p 높음
→제강 2공장에 부하가 더 걸림
소둔·산세 2공장의 불량률이 0.7%p 높음
→RZ6 제품의 투입이 더 많음
B조의 불량률이 상대적으로 높음
→RZ6 제품을 더 많이 작업
2, 3호기의 불량률이 상대적으로 높음
→2, 3호기 가열로 점검 필요
2공장
1공장
Chi-squared test
P-value: 0
Chi-squared test
P-value: 0.0019
Chi-squared test
P-value: 0
Chi-squared test
P-value: 0.002
구분 | 생산량 (단위: 건)
1공장 | 11,281
2공장 | 12,355
구분 | RZ6 생산량 (단위: 건)
1공장 | 55
2공장 | 791
Chart: 
| A조 | B조 | C조 | D조
열1 | 171 | 296 | 216 | 163
Notes: 2 3호기 추가, 소둔산세 근무조별 파이로?

## Slide 11
- 원인 인자 및 최적 조업 조건 도출
<가열로 호기별 불량률>
<장입 구분별 불량률>
Chart: 
| HCR | CCR
열1 | 1 | 4.3
CCR이 HCR에 비해
낮은 장입 온도에서
작업을 시작하여 불량률이 높음
<용도별 불량률>
Chart: 
| RJ1 | RJ2 | RZ1 | RZ2 | Other
열1 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 8.9 | 2.6
다른 용도에 비해 RZ6는 냉간 압연을 2번 진행하여 더 엄격한 검사를 거침
→불량률이 약 6%p 더 높음
<Slab 그라인딩 방법별 불량률>
Chart: 
| MSHS | MSMS | HS | HSHS
열1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 1.8
Grinding을 작업자가 2번 실시 또는
미실시한 경우에만 불량이 발생
Chi-squraed test
P-value: 0
Chi-squraed test
P-value: 0.002
Chi-squraed test
P-value: 0
HCR CCR
Notes: 작업 난도가 높음

## Slide 12
Chart: 
| 200°C 이하 | 200°C 초과
열1 | 5.6 | 1.3
200°C 이하 200°C 초과
10
0
20
30
100
200
<장입 온도별 불량률>
장입 온도 200°C 이하일 때
불량률 4.5%p 증가
→200°C 이상 장입 온도로 설비 설정
: 양품
: 불량
작업 지연 시 장입 온도가 낮아져
불량률 4.7%p 증가
→슬라브 제조 이후 3일 이내 작업 진행
3일 이하 3일 초과
Chart: 
| 8일 이전 | 8일 이후
불량(단위:%) | 2.2 | 7.6
0
20
40
<연주–열연 작업기간별 불량률>
: 양품
: 불량
Mann-Whitney U-test
P-value: 0
<LDG 함량별 불량률>
<균열 시간별 불량률>
균열 시간 70분 초과시
불량률 6.2%p 증가
→균열시간 70분 이하로 설비 설정
20
40
60
80
100
Chart: 
| 70분 이하 | 70분 초과
불량(단위:%) | 2.4 | 8.6
70분 이하 70분 초과
: 양품
: 불량
Mann-Whitney U-test
P-value: 0
LDG는 발열량의 변동이 심해 구간별로 가열 온도의 변화폭이 큼
→불량률이 감소하는 12.33-19.17kg/Nm³ 구간 내에서 사용
: 양품
: 불량
Mann-Whitney U-test
P-value: 0
Chart: 
| 8일 이전 | 8일 이후
불량(단위:%) | 2.21 | 3.62
12.33kg/Nm³ 초과
19.17kg/Nm³ 이하
그 외 구간
30
200°C
70분
3일
: 양품
: 불량
Mann-Whitney U-test
P-value: 0
12.33kg/Nm³
19.17kg/Nm³
- 원인 인자 및 최적 조업 조건 도출
Notes: 140 이하인 개수 중 4.5퍼

## Slide 13
Chart: 
| 0.08% 이하 | 0.08 % 초과
1공장 | 2.6 | 9.9
0.08% 이하 0.08% 초과
8.5
9.0
9.5
10
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
δ-ferrite 함량 | 불량/양품 건수 | 불량률
8.5% 이하 | 612/22,871 | 2.6%
8.5% 초과 | 17/136 | 11%
Mann-Whitney U-test
P-value: 0.36
황 함유량 0.08% 초과일 경우 불량률 3.3%p 증가
→0.08% 이하로 관리 필요
S 함량 | 불량/양품 건수 | 불량률
0.08% 이하 | 615/22,783 | 2.6%
0.08% 초과 | 14/224 | 5.9%
통계적으로 유의하지 않으나, S는 응고되면 입계에 편석되어, 압연 시 빠져나가며 M형 결함이 발생
*포스코, 고강도 오스테나이트계 스테인리스강 및 그 제조방법, 대한민국 공개특허 제10-2024-0087433호, 2024.
T-test
P-value: 0.984
*포스코, 오스테나이트계 스테인리스강 연주주편의 제조방법, 대한민국 특허 제10-0986908호, 2010.
통계적으로 유의하지 않으나, δ-ferrite 함량 증가는
입계 취성을 증가시켜 M형 결함이 발생
Chart: 
| 85% 이하 | 85% 초과
계열 1 | 2.6 | 11
delta-ferrite
100μm
<황(S) 함량별 불량률>
<δ-ferrite 함량별 불량률>
δ-ferrite 함량이 8.5% 초과일 경우 불량률 급증
→함량 비중 관리 필요
S
pressure
8.5%
0.08%
- 원인 인자 및 최적 조업 조건 도출

## Slide 14
공정 | Vital Few | 최적 조업 조건 | 불량률 개선
제강 | δ-ferrite 함량 | 8.5% 이하 | 2.7% (23,636건 중 629건) → 1.09% (15,236건 중 166건)
제강 / 연주 | 황(S) 함량 | 0.08% 이하 | 
열연 | 장입 온도 | 200°C 이상 | 
열연 | 균열 시간 | 70분 이하 | 
연주 / 열연 | 연주–열연 작업기간 | 3일 이하 | 
- Vital Few별 최적 조업 조건 도출
Beyond Control Features
공정 | 주요 인자 | 선정 이유
제강 | 제품 용도 | 용도에 따라서 불량률 차이가 유의미하므로 선정
열연 | CCR / HCR 구분 | CCR이 HCR에 비해 불량률 차이가 유의미하므로 선정
Notes: 공장, 슬라브 계절(계절별로), 균열온도, 총 재로 시간, ldg사용여부

## Slide 15
140
220
<예열대 － 가열대 온도차이>
<연주–열연 작업기간별 불량률>
: 양품
: 불량
Mann-Whitney U-test
P-value: 0.036
100
171°C
143°C
180
: 양품
: 불량
Mann-Whitney U-test
P-value: 0.0447
140
220
100
180
142°C
<예열대 － 균열대 온도차이>
168°C
150
250
100
201분
163분
200
: 양품
: 불량
10
30
0
20
2일
<연주–열연 작업기간>
>
<가열로 총 체류 시간>
300
350
400
: 양품
: 불량
Mann-Whitney U-test
P-value: 0.0189
Mann-Whitney U-test
P-value: 0
40
‘RZ6’의 최적 조업 조건 | 
예열대-가열대 온도차 | 143°C ~ 171°C
예열대–균열대 온도차 | 142°C ~ 168°C
가열로 총 체류 시간 | 163분 ~ 201분
연주 – 열연 작업기간 | 2일
Chart: 
| 85% 이하 | 85% 초과
계열 1 | 8.9 | 1.96
- Deep Insight
Notes: 140 이하인 개수 중 4.5퍼

## Slide 16
▲ 각 모델별 성능지표 및 기타 조건을 고려하여
최종 모델 선택 : LightGBM
모델 성능
Chart: 
| LightGBM | RandomForest | XGBoost | DecisionTree
Recall | 40.74 | 35.98 | 29.1 | 48.68
F1score | 43.5 | 42.24 | 39.1 | 12.69
AUC | 88.47 | 89.35 | 89.02 | 70.76
M형 결함 사전 예측을 통한 불량률 저감을 위해 분류 예측 모델 구축
Vital Few 중요도
 | LightGBM | XGBoost | Random Forest | Decision Tree
1위 | 균열 시간 | 장입 온도 | 장입 온도 | 장입 온도
2위 | δ- Ferrite 함량 | 연주-열연까지 소요일 | 연주-열연까지 소요일 | LDG 가스 함량
3위 | 장입 온도 | 균열 시간 | 균열 시간 | 균열 시간
① 장입 온도 ② 균열 시간 ③ 연주-열연까지 소요일
- 불량 예측 모델 구축
불량 예측 모델 구축을 통해
‘M형 결함’ 사전 방지
단위: %

## Slide 17
I 관리도(Individual Chart) ： 연속형 공정 데이터의 안정성과 순간 이상 변동을 감시하는 데 사용 → 시간 흐름에 따라 변동하는 이상 징후 감시에 적합
최적 조건을 반영한 시뮬레이션을 통해 적정 범위 내 유지 관리 시 불량 저감 가능
As-Is
To-Be
<슬라브 장입 온도 I Chart>
주요 공정 설비 조건은 지속적인 모니터링 필수
공정 모니터링 및 관리 계획
구분 | 내용
목적 | 장입 온도 공정의 이상 변동 원인 제거 및 안정적 관리 체계 구축 불량 발생 감소 효과 사전 확인을 통한 유지 관리
Pilot 적용 개요 | 적용 대상 공정 : 열연 2공장 가열로 3호기 적용 일정 : - 2025.11.13 ~ 2025.11.20 - 2025.12.15 ~ 2025.12.22 검증 도구 : Mann-Whitney U Test, 관리도
현업 요청 사항 | - 공장 대표 : 공정 개선안 적용 협조 공정 엔지니어 : 개선안으로 인한 공정 파라미터 조정 및 모니터링 협조 요청 시스템 파트 : 11월 12월 개선안 적용 공정 데이터 수집 협조
Pilot 계획
최적 조건을 표준 작업 조건(SOP)으로 표준화해 3σ 기준 기반의 공정 관리 체계 확립
도출된 Vital Few를 I 관리도로 현재(As-Is) 변동 파악
개선을 통해 안정 공정(To-Be)으로의 유지 관리
450
350
250
150
UCL=365.3
Mean=295.4
LCL=225.5
0 100 200
- Process Control

## Slide 18
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 90 | 10
2024년
최적 조업 조건 적용
Chart: 
| 2024 | 2025 | 2026.E
열1 | 103 | 104 | 106
불량률 변화에 따른 매출액 추이
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 99 | 7
불량률 2.7%
불량률 1.09%
개선 활동 기간 : 2025.10.13 – 2026.1.13 (3개월)
개선 방안 실행
→ Vital Few에 초점을 맞춘 품질 개선 활동
매월 첫 주 Pilot Test 진행 → 지속적인 품질 관리 활동
→ 불량률 1.09% 달성
품질 개선 → 고객사의 긍정적인 반응
→ 추가 물량 생산 계획 편성
불량률(1.09%)은 목표(Defect Zero)에 미치지 못했으나
지속적인 불량률 개선
2026년까지 2차 목표인 불량률 Zero 개선활동 수행
(단위: 억)
2024 2025 2026.E
개선 현황
- 결과

## Slide 19
이번 프로젝트를 통해 기업의 실제 프로젝트 진행 방식을 경험해볼 수 있어서 매우 뜻깊었고, 명확한 방향성을 설정하는 것이 성과에 얼마나 큰 영향을 미치는지 깨달았습니다.
아무것도 모르던 감자에서 지금 여기까지 성장할 수 있도록 지도해주신 교수님과, 하루종일 붙어있어도 늘 새롭게 배울 점이 생기는 멋진 A3조 팀원들에게 깊은 존경과 감사의 마음을 전하고 싶습니다.
처음 접해보는 분야라 지식을 쌓는 과정이 어려웠지만, 흥미롭게 배웠습니다. 특히, 이전에 잘 정제된 데이터와는 달리,현장의 데이터를 직접 정제하는 과정은 정말 좋은 경험이 되었습니다. 또 EDA가 얼마나 중요하고 까다로운지를 느꼈습니다. 데이터의 특성과 분석 목적에 따라 다양한 그래프로 시각화 해보면서,어떤 그래프를 어떻게 활용해야 하는지 많이 배울 수 있었습니다. 그리고 팀 단위의 프로젝트에서 협업과 소통 능력이 얼마나 중요한지 깨닫는 소중한 기회였습니다.
이번 프로젝트를 통해 데이터 전처리의 중요성을 깊이 깨달았습니다.
분석 결과를 이해하기 쉽게 시각화하고 보고하는 전달 역량 또한 중요함을 배웠고, 실제 기업 보고서 작성 방식을 접하는 유익한 기회가 되었습니다.
조원들과 함께해서 프로젝트를 성공적으로 마무리 할 수 있었던 것 같습니다!
우리 조원들 최고 짱짱♥
하루에 13시간 가량 앉아있는 행위부터 힘들었습니다. 하지만 조원들과 함께 ‘공동된 목표’로 프로젝트를 진행하니 정말 재밌었습니다. 예민해질 수밖에 없는 상황에서도, 소통을 통해 서로를 이해하고 배려한 조원들에게 감사합니다. 기업에서 진행하는 프로젝트의 표준을 배우는 것이 의미있었지만, 조원들과 협력하여 목표를 달성한 점이 저에게는 큰 의미를 가집니다. 지난 4주간의 빅데이터 기간동안 많이 배웠습니다.
사실 입과 전부터 산업공학 전공자답게 기여할 수 있을까 매일 걱정했습니다(지금도 여전히 ^^ㅠ). 다행히 데이터 분석 결과를 기반으로 인사이트를 도출하거나, 이번 프로젝트처럼 품질과 가까운 분야에서는 작은 부분이라도 보탤 수 있어 다행이었습니다. 그러나 우리조원들이 가진 기량에 제가 더 많이 배웠습니다. 프로젝트 외적으로도 조원 모두 인간적으로 멋있다는 생각이 들어 이번 프로젝트 과정까지 너무 감사하고 행복한 순간들이 많았습니다. 사실 ! 잠 못 자서 진짜 너무 힘든데!우리조원들이 있어 끝까지 갈 수 있을 거 같습니다. 우리가 가진 전공 지식과 기량이 모여 이런 결과물을 도출할 수 있다는 게 아름답다는 생각이 들기도, 더 겸손하게 낮춰 배울 필요가 있다는 깨달음도 얻었습니다.
남사스러워서 이만 줄입니다. 그냥 우리조 최고야!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
프로젝트가 끝났다고 생각하니 시원섭섭한 마음이 듭니다. 밤새 조원들과 함께 의논하고 고민하며 토론했던 시간들이 떠오르고, 그 순간들이 저에게 큰 의미로 남았습니다. 서로 다른 배경과 색깔을 가진 사람들이 한 팀이 되어 하나의 목표를 향해 나아간 경험, 생소한 도메인 지식을 함께 탐구하며 배워 나간 과정은 값진 시간이었습니다.
힘들 때마다 각자 맡은 역할을 묵묵히 해내는 조원들의 모습을 보며 많은 것을 배웠고, 서로 밀고 끌어주며 건넸던 말과 행동들이 지금 가장 크게 떠오릅니다. 이러한 과정을 겪으며 스스로도 많은 성장을 느낄 수 있었습니다. 같은 데이터를 보고도 서로 다른 결론을 도출하는 모습을 보며 다양한 관점의 중요성을 깨달았고, 예전처럼 추상적으로만 접근하던 방식에서 벗어나 보다 논리적이고 구조적으로 사고할 수 있게 되었습니다. 이번 프로젝트는 단순한 과제가 아니라, 함께 성장하고 변화할 수 있었던 의미 있는 경험이었던 것 같습니다.

## Slide 20
참고 문헌
참조-
한국철강협회 스테인리스스틸클럽. 스테인리스스틸이란?. http://cs.stainlesssteel.or.kr/contents/sts_overview.jsp
Steelmax. STS304, STS316 Similarity, Difference, KS Stainless Steel. Steelmax. https://steelmax.co.kr/2022/08/18/sts304-sts316-comparison-ks-stainles-steel/
DATA BRIDGE MARKET RESEARCH. (2023.07). 글로벌 스테인리스 스틸 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서. Varun Juyal.
남기원, (2010.11.03.). 선상흠 발생이 적은 오스테나이트계 스테인리스강의제조방법(10-0993266). 주식회사 포스코
포스코, (20213.02.05). 스테인리스강의 표면 결함 제어방법 및 이를 이용하여 제조된 스테인리스강(10-1230216). 주식회사 포스코
정대한 외, (2017). STS304의 후열처리에 따른 용접부 미세조직과 기계적 특성 평가. 대한금속·재료학회
포스코, (2022). 2022년 버전 스테인리스 카탈로그_국문_Rev.1. 포스코.
SteelDaily, (2022.12.29.). “포스코 광양제철소 2열연공장, 생산성 신기록 달성 ... 4개월 연속 압연피치 단축 성공”, https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=171511. 2025.11.12.
이성윤, (2002). [학위논문] 연주공정에서 주편의 변형을 고려한 중심편석 예측모델 개발. SCIENCE ON
Xinglong Feng, (2021). X-SDD: A New Benchmark for Hot Rolled Steel Strip Surface Defects Detection. MDPI
Zhang Jianbin 외. 「Effect of Heat Treatment on Delta-ferrite and Impact Toughness of P91 steel」. Material Reports.
K. Sasai et al. ISIJ International, 2018 포스코모빌리티. STS 냉연 생산강종. https://www.poscomobility.com/resources/file/download.pdf
포스코, 오스테나이트계 스테인리스강 연주주편의 제조방법, 대한민국 특허 제10-0986908호, 2010.
포스코, 고강도 오스테나이트계 스테인리스강 및 그 제조방법, 대한민국 공개특허 제10-2024-0087433호, 2024.
포스코·RIST, 혼합가스의 발열량 변동 감소를 위한 제철 부생가스의 혼합방법, 대한민국 특허 제10-0703557호, 2007.
포스코, (2025). 2025 – 2Q – 반기보고서. https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814002762

## Slide 21
감사합니다.

## Slide 22
M형
결함률
증가
Material
Machine
소둔
Grain 재결정에 의한 성질 변화
산세
황산의 비율, 소요 시간, 온도, 농도
압연
압하율
슬라브 두께/폭
겨울철 ROT 수증기 발생
공장별 stand간 장력
온도, 마찰, 속도
제강
성분비 18Cr8Ni
Cr eq: Cr+Mo+1.5Si+0.5Nb
Ni eq: Ni+30C+30N+0.5Mn
연주
mold 움직임의 정도
공장별 설비 노후화 정도
비일정한 냉각수 분사
Mold Flux의 두께
연주
Bending Zone 위치별 인장 응력 차이
Tundish 온도 저하, 시간
Method
δ-Ferrite
Grain 편차에 따른 금속 성질 변화
제강
AOD (C 제거)
ROT
냉각 온도, 분사량
편석
참조-

## Slide 23
- STS304 제조 프로세스
전기로에서 합금을 용해
AOD 과정으로
탈탄, 환원
용강을 mold에 주입
->슬라브 주조
▲POSCO
STS304
전기로에서 합금을 용해
AOD 과정으로
탈탄, 환원
용강을 mold에 주입
->슬라브 주조
주조된 슬라브를 1,200℃ 이상(재결정 온도)으로 다시 가열
가열로
조압연
사상압연
두꺼운 슬라브를 얇게 하여
기본 모양·길이를 잡아주는 작업
최종 품질에 맞게
정교화하는 과정
소둔·산세
열처리로 금속을 재결정,
산으로 표면을 세척
Grinding· Inspection
표면을 연마하며
여러 결함을 제거

## Slide 24
제강·정련
AOD 추출 가스량/가스비
용강 온도
Tundish 온도
Tundish 체류 시간
δ-Ferrite 함량
연속주조
온도, 시간, 편석, 냉각수 분사 불량
MLAC 정확도, Mold flux 두께
Slab grinding 방법
Long Nozzle 깊이, Tundish 폭, 침적 노즐 깊이, Mold 폭
압연
예열대/가열대/균열대 온도/시간
가열로 호기/장입열
조압연 압하율/폭/온도
Roll 결함 여부, 2차 냉각 속도
사상 압연 두께, Slab 폭
Descaling 횟수
소둔·산세
황산 비율, 라인 속도
AP 두께/폭
Grinding · Inspection · etc.
Grinding 종류/횟수
Surface finish 등급
작업 시간, HR no., 작업 조
참조-

## Slide 25
구분 | 잠재 원인 | 중요도 | 분석가능성 | 합계 | 선정 여부
제강 · 정련 | AOD 추출 가스량 | 9 | 3 | 12 | O
 | 용강 온도 | 9 | 9 | 18 | O
 | Tundish 온도 | 9 | 9 | 18 | O
 | Tundish 체류시간 | 9 | 9 | 18 | O
 | δ-페라이트 함량 | 9 | 3 | 12 | O
연속 주조 | 온도 | 9 | 9 | 18 | O
 | 시간 | 9 | 9 | 18 | O
 | 편석 여부 | 9 | 3 | 12 | O
 | 냉각수 분사불량 | 3 | 9 | 12 | O
 | MLAC 정확도 | 9 | 1 | 10 | O
 | Mold Flux 두께 | 9 | 3 | 12 | O
 | Slab Grinding 방법 | 3 | 9 | 12 | O
 | Long Nozzle 깊이 | 9 | 9 | 18 | O
 | Tundish 폭 | 9 | 9 | 18 | O
 | 침적 노즐 깊이 | 9 | 9 | 18 | O
구분 | 잠재 원인 | 중요도 | 분석가능성 | 합계 | 선정 여부
연속 주조 | Mold 폭 | 9 | 9 | 18 | O
가열로 | 예열대 온도 | 9 | 9 | 18 | O
 | 가열대 온도 | 9 | 9 | 18 | O
 | 균열대 온도 | 9 | 9 | 18 | O
 | 예열대 시간 | 9 | 9 | 18 | O
 | 가열대 시간 | 9 | 9 | 18 | O
 | 균열대 시간 | 9 | 9 | 18 | O
 | 예열대 시간 | 9 | 9 | 18 | O
 | 가열로 호기 | 3 | 9 | 12 | O
 | 가열로 장입열 | 3 | 9 | 12 | O
 | 가열로 장입 온도 |  |  |  | 
 | BFG |  |  |  | 
 | COG |  |  |  | 
 | LDG |  |  |  | 
* 9점 척도: 1(약), 3(중), 9(강) - 최빈값으로 선정
참조-

## Slide 26
구분 | 잠재 원인 | 중요도 | 분석가능성 | 합계 | 선정 여부
압연 | 조압연 압하율 | 9 | 9 | 18 | O
 | 조압연 폭 | 9 | 9 | 18 | O
 | 조압연 온도 | 9 | 9 | 18 | O
 | 사상 압연 두께 | 9 | 9 | 18 | O
 | Roll 결함 여부 | 9 | 9 | 18 | O
 | 2차 냉각 속도 | 9 | 9 | 18 | O
 | Slab 폭 | 3 | 9 | 12 | O
 | 사상 압연 온도 |  |  |  | 
소둔·산세 | Descaling 횟수 | 3 | 9 | 12 | O
 | 황산 비율 | 3 | 9 | 12 | O
 | 라인 속도 | 3 | 9 | 12 | O
 | 작업 공장 |  |  |  | 
Grinding · Inspection | Grinding 종류 | 3 | 9 | 12 | O
 | Grinding 횟수 | 3 | 9 | 12 | O
 | Surface finish 등급 | 3 | 9 | 12 | O
구분 | 잠재 원인 | 중요도 | 분석가능성 | 합계 | 선정 여부
기타 | HR no. | 3 | 9 | 12 | O
 | 작업 조 | 1 | 9 | 10 | O
 | 작업 시간 | 1 | 9 | 10 | O
* 9점 척도: 1(약), 3(중), 9(강) - 최빈값으로 선정
참조-

## Slide 27
잠재원인 | 데이터명 | 속성 | 데이터소스 | 발생주기 | 수집방법 | 수집기간 | 수집가능성 | 주요특성
제강공정 | δ- ferrite 함량 | 연속형 | POSCO 데이터센터 |  | 담당자 요청 | 24.06 ~ 24.09 | ○ | 
 | 용강 온도 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
정련공정 | Tundish 온도 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
 | Tundish 체류시간 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
 | Tundish 폭 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
 | AOD 가스추출량 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
연주공정 | 연주작업시 Slab 온도 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
 | 연주작업 시간 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
 | 편석 여부 | 범주형 |  |  |  |  | X | 
 | 냉각수 분사불량 | 범주형 |  |  |  |  | ○ | 
 | MLAC 정확도 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
 | Mold Flux 두께 | 연속형 |  |  |  |  | X | 
 | Slab Grinding 방법 | 범주형 |  |  |  |  | ○ | 
 | Long Nozzle 깊이 | 연속형 |  |  |  |  | X | 
 | 침적 Nozzle 깊이 | 연속형 |  |  |  |  | X | 
참조-
데이터 수집 계획

## Slide 28
잠재원인 | 데이터명 | 속성 | 데이터소스 | 발생주기 | 수집방법 | 수집기간 | 수집가능성 | 주요특성
연주공장 | Mold 폭 | 연속형 | POSCO 데이터센터 |  | 담당자 요청 | 24.06 ~ 24.09 | X | 
가열로 공정 | 예열대 온도 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
 | 가열대 온도 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
 | 균열대 온도 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
 | 예열대 시간 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
 | 가열대 시간 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
 | 균열대 시간 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
 | 가열로 호기 | 범주형 |  |  |  |  | ○ | 
 | 가열로 장입열 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
 | 조압연 압하율 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
조압연 공정 | 조압연 폭 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
 | 조압연 온도 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
사상압연 공정 | 사상압연 두께 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
 | 사상압연 온도 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
 | Roll 결함 여부 | 범주형 |  |  |  |  | X | 
데이터 수집 계획
참조-

## Slide 29
잠재원인 | 데이터명 | 속성 | 데이터소스 | 발생주기 | 수집방법 | 수집기간 | 수집가능성 | 주요특성
사상압연 공정 | 2차 냉각 속도 | 연속형 | POSCO 데이터센터 |  | 담당자 요청 | 24.06 ~ 24.09 | X | 
 | 편석 발생 정도 | 범주형 |  |  |  |  | X | 
 | Descaling 횟수 | 연속형 |  |  |  |  | X | 
소둔산세 공정 | 황산 비율 | 연속형 |  |  |  |  | X | 
 | 라인 속도 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
 | AP 두께 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
 | AP 폭 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
Grinding 공정 | Grinding 종류 | 범주형 |  |  |  |  | X | 
 | Grinding 횟수 | 연속형 |  |  |  |  | X | 
Inspection 공정 | Surface Finish 등급 | 범주형 |  |  |  |  | X | 
 | HR no. | 이산형 |  |  |  |  | ○ | 
 | 작업 조 | Datetype |  |  |  |  | ○ | 
Etc. | 작업시간 | 연속형 |  |  |  |  | ○ | 
참조-
데이터 수집 계획

## Slide 30
데이터명 | 변수명 | 의미 | 유형 | 이상치 | 결측치 | 확인결과
sts_1sm_cc 제강·연주 공정 | tundish_temp | Tundish온도(℃) | 범주형 | 3 | 2 | 0℃, 500~600℃, 800~900℃ 구간 확인
 | mlac_ratio | MLAC 적중율(%) | 범주형 | 1 | 3 | ratio 값 '0' (2건), '120' (1건) 확인
 | slab_grind | Slab 그라인딩 방법 | datetime | - | 9 | 데이터 누락값 존재
sts_2fur_hr 열연 공정 | f_bfg | Blast Furnace Gas (고로 가스) | 연속형 | - | 1 | 
 | f_cog | Cake Oven Gas (코크스로 가스) | 연속형 | - | 2 | 
 | f_bfg_per | BFG함량비(%) | 연속형 | - | 1 | 
 | f_cog_per | COG함량비(%) | 연속형 | - | 1 | 
 | f_pre_temp | 예열온도(℃) | 연속형 | - | 3 | 
 | f_sock_temp | 균열온도(℃) | 연속형 | 2 | 2 | 가열로 온도 상한 1310℃ 초과 온도 확인
 | f_sock_interval | 균열시간(분) | 연속형 | - | 3 | 데이터 누락값 존재
sts_3ap 소둔·산세 공정 | hr_coil_id | 열연코일 번호 | 범주형 | 6 | - | 고유값 중복 확인
 | ap_prod_id | AP 생산번호 | 범주형 | - | 2 | 데이터 누락값 존재
 | ap_width | AP 폭(mm) | 연속형 | - | 1 | 
 | ap_line_speed | 소둔·산세 라인 속도 | 연속형 | - | 3 | 
참조-

## Slide 31
원천 데이터 현황
데이터 통합
정제 데이터 현황
charge_id, slab_no: 중복 데이터 8건 제거
hr_coil_id: 중복 데이터 2개 제거 후 데이터 통합
특정 공정 데이터가 모두 없는 데이터 존재
프로젝트 목표에 부적합하므로 23건 제거
불균형 데이터셋에서 중요한
'불량' 데이터는 2행 제거됨
제강 / 연주 공정 (sts_1sm_cc)
row : 23,649
column : 15
열연 공정 (sts_2fur_hr)
row : 23,652
column : 26
소둔 / 산세 공정 (sts_3ap)
row : 23,641
column : 9
row : 23,636 column : 47
양품 : 23,007 불량 : 629
sts_3ap에 목표변수 존재
PK: 'charge_id', 'slab_no', 'hr_coil_id'
를 활용하여 데이터 결합
참조-

## Slide 32
변수명 | 계산식 | 유형 | 의미
dT_pre_heat | f_heat_temp – f_pre_temp | 연속형 | 가열 초기 온도 상승 (가열 온도 – 예열 온도)
dT_heat_sock | f_sock_temp – f_heat_temp | 연속형 | 가열 후기 온도 상승(균열 온도 – 가열 온도)
dT_pre_sock | f_sock_temp – f_pre_temp | 연속형 | 전체 가열 구간 온도 상승 총합
total_interval | f_pre_interval + f_heat_interval + f_sock_interval | 연속형 | 가열로 전체 체류 시간
date_diff1 | f_ext_date – cast_date | 연속형 | 연주-열연 작업 기간
date_diff2 | ap_date – cast_date | 연속형 | 연주-소둔·산세 작업 기간
- 파생변수
데이터명 | 변수명 | 의미 | 유형 | 제거 사유
sts_1sm_cc | charge_id | 쇳물 고유 식별번호 | ID | 데이터 결합 후, 목표변수와 무관한 변수이므로 제거
 | cast_date | 연주일 | 범주형 | 파생변수 생성 후, 목표변수와 상관성이 없으므로 제거
 | slab_no | Slab 번호 | 연속형 | 데이터 결합 후, 목표변수와 무관한 변수이므로 제거
sts_2fur_hr | f_ext_date | 가열로 추출일 | datetime | 파생변수 생성 후, 목표변수와 상관성이 없으므로 제거
 | f_ext_time | 가열로 추출시간대 | datetime | 파생변수 생성 후, 목표변수와 상관성이 없으므로 제거
 | hr_date | 열간압연 날짜 | datetime | 파생변수 생성 후, 목표변수와 상관성이 없으므로 제거
sts_3ap | hr_coil_id | 열연코일 번호 | 범주형 | 데이터 결합 후, 목표변수와 무관한 변수이므로 제거
 | ap_prod_id | Coil 생산번호 | ID | 목표변수와 무관한 변수이므로 제거
 | ap_date | 소둔·산세 작업일 | datetime | 파생변수 생성 후, 목표변수와 상관성이 없으므로 제거
- Drop한 설명변수
참조-

## Slide 33
<균열 온도별 불량률>
양불량 간 유의미한 차이가 보이지 않음
→불량 잠재 요인 배제
P-value: 0.002
<조압연 4회 이후 온도별 불량률>
양불량 간 유의미한 차이가 보이지 않음
→불량 잠재 요인 배제
P-value: 0
<2공장 3호기 총 체류시간별 불량률>
<2공장 2호기 총 체류시간별 불량률>
200분 이상 체류 시 불량률이 급증
→2공장 2호기 총 체류시간을 200분 이하로 관리
210분 이상 체류 시 불량률 2배 이상 상승
→2공장 3호기 총 체류시간을 200분 이하로 관리
분석 현황
Chart: 
| 142 ~ 177 | 177 ~ 185 | 185 ~ 194 | 194 ~ 208 | 208 ~ 498
불량률 | 2.7 | 3.7 | 3 | 4 | 6.1
열1
Chart: 
| 142 ~ 177 | 177 ~ 185 | 185 ~ 194 | 194 ~ 208 | 208 ~ 498
불량률 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 3.6 | 7.1
열1
<2공장 3호기 예열대 온도별 불량률>
Chart: 
| PRE 구간
열1 | 2.3
열2 | 5.4
PRE 구간
예열대 온도 1100℃ 이상일 때 불량률 급증
2공장 3호기 가열로 온도를 1000~1100℃ 구간을 유지
: 1000-1100℃
: 1100-1200℃
P-value: 0
P-value: 0
<2공장 2호기 예열대 온도별 불량률>
예열대 온도 1100℃ 이상일 때 불량률 급증
2공장 2호기 가열로 온도를 1000~1100℃ 구간을 유지
: 1000-1100℃
: 1100-1200℃
Chart: 
| PRE 구간
열1 | 2.6
열2 | 5.9
PRE 구간
P-value: 0.0007
P-value: 0.0007
참조-

## Slide 34
<열연 두께별 불량률>
P-value: 0
Chart: 
| 4mm 이하 | 4mm 초과
불량(단위:%) | 2.4 | 3.4
4mm 초과시 불량률 1%p 증가
→두께가 두꺼울수록 압하율이 낮아 결함 발생 확률 증가
분석 현황
참조-
4mm 이하 4mm 초과
<APL 공장별 불량률>
전반적으로 2공장에서 불량률 증가
→2공장 점검·관리 실시
Chart: 
| 1공장 | 2공장
불량(단위:%) | 2.4 | 3.1
1공장 2공장
P-value: 0.001
<예열 온도별 불량률>
1035-1073°C, 1130-1141°C 구간 불량률 증가
→해당 구간 온도에서의 공정 파라미터 수정
P-value: 0
: 양품
: 불량

## Slide 35
I 관리도 ： 연속형 공정 데이터의 안정성과 순간 이상 변동을 감시하는 데 사용
→ 시간 흐름에 따라 변동하는 이상 징후 감시에 적합
최적 조건을 반영한 시뮬레이션을 통해 적정 범위 내 유지관리 시 불량 저감 가능
관리도 적용 시 KS A 3201(관리도법) 불량 기준에 따른 관리 한계 유지 여부 검증 필요
As-Is
To-Be
<슬라브 장입 온도 I Chart>
- 주요 공정 설비 조건은 지속적인 관리가 필수
- 관리도를 통해 3σ 범위로 관리
공정 모니터링 및 관리 계획
‘최적화된 핵심 조건을 표준화해 변동 통제 및 안정 상태 확보’
✔
- Process Control
구분 | 내용
목적 | 장입 온도 공정의 이상 변동 원인 제거 및 안정적 관리 체계 구축 관리도 기준에 따라 3시그마 범위 내 유지 여부 검증 불량 발생 감소 효과 사전 확인을 통한 유지 관리
Pilot 적용 개요 | 적용 대상 공정 : 열연 2공장 가열로 3호기 적용 일정 : - 2025.11.13 ~ 2025.11.20 - 2025.12.15 ~ 2025.12.22 검증 도구 : Mann-Whitney U Test, 관리도
현업 요청 사항 | - 공장 대표 : 공정 개선안 적용 협조 공정 엔지니어 : 개선안으로 인한 공정 파라미터 조정 및 모니터링 협조 요청 시스템 파트 : 11월 12월 개선안 적용 공정 데이터 수집 협조
Pilot 계획
최적 조건을 표준 작업 조건(SOP)으로 표준화해 3σ 기준 기반의 공정 관리 체계 확립